Vad väger trä i en RC-modell?
Lätt Ply-Wood s.k. lite ply-wood är tillverkad av skiktlimmad Poppel och väger:
2 mm ca: 0,852 kg/m2	3mm ca: 1,295 kg/m2
Flygplans Ply-Wood är tillverkad av skiktlimmad Björk och väger:
1 mm ca: 0,71 kg/m2	2 mm ca: 1,47 kg/m2	3 mm ca: 2,45 kg/m2
Balsa är lätt och starkt och i förhållande till sin vikt det starkaste träslaget. J.f.r. med Furu för samma styrka, dubbla arean men bara halva vikten. Olika tjocka flak med samma vikt ger samma styrka. Fiberstrukturen gör att man erhåller samma styrka vid samma vikt.
1 mm medel	130-150 g/m2	hård 160 g/m2 eller mer
2mm medel	250-300 g/m2	hård 310 g/m2 eller mer
2,5 mm medel 310-380 g/m2	hård 390 g/m2 eller mer
3 mm medel	370-450 g/m2	hård 460 g/m2 eller mer
 Att tänka på ( vikt avser 1 m2): kroppsidor till Fun Fly (FF) modell ca 1m*0,25m=1/4 del
50 % lätthål i 3 mm lite ply-wood har ca: 190 g högre vikt än 3 mm hel hård balsa. FF = 50 g
50 % lätthål i 3 mm lite ply-wood har ca: 240 g högre vikt än 3 mm hel medel balsa. FF= 60g
50 % lätthål i 3 mm lite ply- wood har ca: 260 g högre vikt än 2,5 mm hel hård balsa. FF = 65g
50 % lätthål i 3 mm lite ply-wood har ca: 305 g högre vikt än 2,5 mm hel medel balsa. FF=75g
50 % lätthål i 2 mm lite ply-wood har ca: 34 g lägre vikt än 3 mm hel hård balsa. FF = 8 g 
50 % lätthål i 2 mm lite ply-wood har ca: 16 g högre vikt än 3 mm hel medel  balsa. FF = 4 g
50 % lätthål i 2 mm lite ply-wood har ca: 36 g högre vikt än 2,5 mm hel hård balsa. FF = 9g 
50 % lätthål i 2 mm lite ply-wood har ca: 81 g högre vikt än 2,5 mm hel medel balsa. FF = 20g
Om man gör ett dragprov på respektive kroppssida bör balsa bli mycket starkare. Lite ply-wood har två lager längsgående fibrer och ett lager tvärgående med liten yta vid lätthålen. Jag väljer därför att tillverka sidorna av 2.5 mm tung balsa som ger bättre fiberstruktur för laminering av nos med 1 mm flygplans Ply-Wood! 
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